Бергоксал(  (Bergoxal()

| Описание: | Жидкое кислотное средство для удаления ржавчины с поверхностей на основе щавелевой кислоты для применения в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | отличное удаления отложений солей железа с металлических поверхностей |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,025 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от +5 до +45( С |
|  | Значение рН: | 1,5* |
|  | Пенообразование: | пенится |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения Бергоксал( не действует на нержавеющую сталь, кафель и другие кислотоустойчивые материалы |
| Применение: | Бергоксал( предназначен для удаления ржавчины с металлических и прочих поверхностей. |
| Методика применения: | Перед нанесением препарата все поверхности должны быть тщательно промыты водой для удаления остатков продукта. Нанести на обрабатываемую поверхность Бергоксал( в концентрации 2-5%. При сильных загрязнениях возможно увеличение концентрации до 10%. Выдержать 10-15 минут. При наличии сильных загрязнений воспользоваться щетками. После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества. При обработке поверхностей из черного металла после ополаскивания их необходимо загрунтовать или покрасить. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |