ДрайЭкс ДжиФ (DryExx GF)

| Описание: | Жидкая смазка лент конвейера для применения в пищевой и пивобезалкогольной промышленности. |
| --- | --- |

| Преимущества продукта: | Экономит до 90% воды, в зависимости от предыдущих настроек Один продукт для разных условий эксплуатации конвейеров. Может использоваться как для влажной, так и сухой смазки, отвечая различным требованиям, предъявляемым к смазке и мойке. Превосходные моющие свойства по сравнению с традиционными смазочными материалами Превосходная совместимость с водой |
| --- | --- |

Свойства

Концентрат	Внешний вид: 	Желто-белая жидкость*

Стабильность

свойств  при хранении:	5-40°C

Растворимость :	при 20 °C смешивается с водой

в любых пропорциях *

Плотность :	1,01 – 1,05 г/см³ *

Содержание фосфора:	0,00 %

Содержание азота:	1,28 %

Химическая

потребность в

кислороде (COD) 	590 - 610 мг O2/г

полиакриламида (РАА):	мин. 12,0% *

Точка возгорания:	>100 °C

pH:	10,5 – 11,5*

*  Параметры подлежат контролю при приемке

Совместимость:	При соблюдении условий применения, описанных ниже,

DryExx GF совместим с:

- Металлы	Алюминий, нержавеющая сталь / хромистая сталь (качеством не ниже чем DIN 1.4301 = AISE 304),

- Уплотнители	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR), этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM)

Применение	DryExx GF может применяться на конвейерных ремнях (качеством не ниже чем DIN 1.4301 = AISE 304) обрабатывающих стеклянные бутылки и банки. изготовленных из нержавеющей стали, хромистой стали Менеджер-консультант компании Ecolab по использованию продуктов поможет вам в определении и оценке индивидуальных параметров

Способ применения: распылительная смазка

Концентрация: 0,10 – 0,75%

Время контакта: дозировка варьируется в зависимости от сухого или влажного способа применения.

DryExx GF несовместим с традиционными смазочными материалами (мылами) и прочими моющими средствами, как в концентрированном виде, так и в виде рабочего раствора. Перед переходом на DryExx GF необходимо тщательно прочистить распределительную и распыляющую системы, чтобы предотвратить контакт с другими продуктами.

Мониторинг

Определение концентрации

Концентрация может быть определена опосредовано по проводимости. Присутствие DryExx GF может быть определено при помощи специальных тестовых полосок (P3-trimeta SAN или P3-triquart; становятся сине-зелеными).

Дозаторная установка

Для безотказной дозировки и применения мы рекомендуем использовать централизованную систему смазки Р3 с дозирующим блоком Lub-O-Mat.

Экономичное применение требует точных настроек всех параметров смазочной системы. Осуществляется специалистами компании Ecolab.

Безопасность	DryExx GF  маркирован как «едкое вещество» (символ «С») и «опасно для окружающей среды» (символ «N»).

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Используйте биоциды с соблюдением правил безопасности. Всегда читайте информацию, нанесенную на этикетке перед использованием.

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  DryExx GF  при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от февраля 2009 г.)