# P3-акванта ПиСи (P3-aquanta® PC)

| Описание: | Жидкое щелочное моющее средство. Применяется для мойки различных видов тары и форм на предприятиях пищевой и пивобезалкогольной промышленности. |
| --- | --- |

| Преимущества | Превосходные результаты мойки даже при сильных загрязнениях. |
| --- | --- |
| продукта: | Подходит для обработки пластмасс, склонных к трещинообразованию от напряжения (например, поликарбоната). |
|  | Предотвращает образование накипи в моечной машине. |
|  | Подходит для использования с водой с высоким уровнем жесткости. |

| Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрат | Внешний вид: | прозрачная жидкость, цветом от желтого до коричневого* |
|  | Хранить при температуре | 0 - 40°C |
|  | Растворимость | При 20°C смешивается с водой в любых пропорциях |
|  | Плотность | 1,16 - 1,20 г/см³ |
|  | Содержание фосфора | 0,43 % |
|  | Содержание азота | 0,64 % |
|  | Точка воспламенения | Не применяется |
| Рабочий раствор | pH: | 10,1 – 10,3 (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность | 2,3 mS/cm (1 % раствор, 25 °C, деионизированная вода) |
|  | Титрование | 2,45 – 2,65 мл* (100 мл 1 % раствора; 0,1 n соляной кислоты (HCI), фенолфталеин) |
|  | Пенообразование | не пенится при температуре более +40( С, подходит для применения в СИП-системах |

*  Параметры подлежат входному контролю

| Совместимость с материалами | При соблюдении указанных ниже способов применения P3-aquanta PC совместим с: |
| --- | --- |
| Металлы | сталь, нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 = AISE 304) |
| Пластмассы | PC, PMMA, PE, PP, PTFE, PVDF, PVC |
| Прочие | EPDM, NBR, PTFE |
| Применение | P3-aquanta PC особенно хорошо подходит для мойки поверхностей из поликарбоната, например, форм для отливки шоколада, бутылок или лотков. P3-aquanta PC содержит вещества, способные удерживать удаленные остатки (загрязнения) в моющем растворе, что повышает эффективность мойки. Благодаря входящим в состав специальным компонентам может использоваться с водой с высоким уровнем жесткости. |
| Устройства непрерывной мойки (например, туннельные моечные машины) | Концентрация Температура Время обработки | 0.3 – 0.5 % > 40 - 55°C Зависит от оборудования |
|  | Ополоснуть пресной водой! |
| Мониторинг |  |
| Определение концентрации |  |
| Титрование | Колба-приемник: Раствор для титрования Индикатор Фактор титрования | 100 мл рабочего раствора 0,1 n соляной кислоты (HCI) Фенолфталеин 0,392 |
| Добавленный объем 0,1 n соляной кислоты (HCI) х 0,392 = (по весу)% P3-aquanta PC |

| Электропроводность | Удельная проводимость P3-aquanta PC |
| --- | --- |

Удельная проводимость P3-aquanta PC

(температурный коэффициент = 2,52%/0С в деионизированной воде)

Электропроводность,

(mS/cm)

Концентрация, %

| Контроль концентрации | Дозировка P3-aquanta PC может осуществляться пропорционально количеству потока воды на основе цикличности или электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы P3-Elados EMP. Для контроля (концентрации) рабочего раствора P3-aquanta PC мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности P3-LMIT 08 или LMI 01. Брошюры с описанием системы P3 доступны по запросу. |
| --- | --- |
| Безопасность | По имеющимся данным P3-aquanta PC не относится к опасным веществам в трактовке действующих редакций Закона об использовании и обороте химических веществ и Правил использования опасных веществ. Тем не менее, рекомендуется соблюдать общие правила по работе с химическими продуктами. |

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  P3-aquanta PC при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от августа 2010)