Mip C (Мип Ц)

Описание:	Жидкое	сильнощелочное	моющее	средство.

Подходит для СИП-мойки. Подходит для использования с водой любой жесткости. Предназначено для использования на предприятиях пищевой промышленности.

| Преимущества | Высокая эффективности мойки. |
| --- | --- |
| продукта: | Подходит для использования с водой любой жесткости. |
| Содержит синергетическую смесь регулирующих свойства воды агентов. |

Свойства

Концентрат

Внешний вид:	прозрачная слегка желтоватая

жидкость*

Хранить при температуре

от -5 до +40°C

Рабочий раствор

Растворимость	При 20°C смешивается с водой

в любых пропорциях

Плотность	1,38 – 1,44 г/см³ (при 20°C)

Содержание фосфора	0,03 – 0,05%

Содержание азота	0,02 – 0,04%

ХПК	10 – 30 мг O2/г

pH:	12,2 – 12,9

(1	%	раствор,	20	°C, деионизированная вода)

Электропроводность	19,3 mS/cm

(1	%	раствор,	20	°C, деионизированная вода)

Титрование	9,0 – 9,6 мл*

(50 мл 1 % раствора;

0,5  n  соляной  кислоты  (HCI),

фенолфталеин)

Пенообразование	Не образует пену,

подходит для применения в СИП- системах

*  Параметры подлежат входному контролю

Совместимость	с материалами

При соблюдении указанных ниже способов применения

Mip C совместим с:

Металлы	сталь, нержавеющая хром-никелевая сталь (качеством не ниже DIN 1,4301 =  AISI 304)

Пластмассы	Щелочестойкие пластики, например, PE, PP, PTFE, PVC

Прочие	EPDM, NBR, PTFE

Применение	Mip C представляет собой мало пенящееся каустическое

моющее	средство,		синергетически		смешанное	с изолирующими и комплексообразующими органическими агентами пригодное к использованию в СИП-процессах. Благодаря  концентрации	NaOH  в  обычных  условиях дозировка данного средства может составлять две трети от дозировки обычных каустических моющих средств для СИП-мойки.	Может	использоваться	с	водой		любой жесткости,	а		также		для		удаления		обычных		видов загрязнений. В связи с низким уровнем пенообразования может использоваться для машинной и СИП-мойки. Концентрация  варьируется  в  зависимости  от  области применения		,	степени		загрязненности,	времени воздействия и температуры.

Типовые параметры: Концентрация: 0,15 – 2,1% Mip C

Температура: от комнатной до 90°C, в зависимости от области применения.

Важные комментарии	Стоки,	содержащие	химикалии,	должны

перерабатываться	в	соответствии	с	требованиями местного законодательства.

Очистка	химически	загрязненных	стоков	на биологических	очистных	сооружениях	должна

осуществляться только после прохождения стоками резервуаров нейтрализации и буферизации.

При переработке химически загрязненных  стоков особое внимание необходимо уделять бактериологической токсичности воды. Это особенно важно при работе с биоцид-содержащими стоками на станциях анаэробной очистки.

При возникновении каких-либо сомнений обратитесь в нашу техническую службу.

Мониторинг

Определение концентрации

Титрование	Колба-приемник: Раствор для титрования Индикатор

Фактор титрования

50 мл рабочего раствора 0,5 n соляной кислоты (HCI) Фенолфталеин

0,116

Добавленный объем 0,5 n соляной кислоты (HCI) х 0,116 = (по весу)% Mip C Электропроводность	Удельная проводимость Mip C

Прикладная система             Для  применения  Mip  C  мы  рекомендуем  использовать

пропорциональную расходу воды дозировку, осуществляемую на основании показателей цикличности или электропроводности.

Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы Elados EMP. Для контроля (концентрации) рабочего раствора Mip C мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности LMIT 09.

Безопасность        Mip C маркирован как «едкое вещество» (символ «С»);

содержит раствор гидроксида натрия

Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности "P3 - immer auf Nr. Sicher" (P3 – безопасность прежде всего) для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

Mip C

Удельная проводимость (20 °C, 0 °d) Температурный коэффициент: α 1,77 %/°C

Проводимость, mS/cm

Концентрация, %

Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики Mip C при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от мая 2011)