P3-акванта( ЭрАй  (P3-aquanta( RI)

| Описание: | Жидкий нейтральный ополаскиватель. Применяется для мойки различных видов тары и форм на предприятиях пищевой промышленности. |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | обеспечивает быстрое высыхание без следов предотвращает пенообразование обладает отличными смачивающими свойствами сокращает вынос воды рекомендовано для большинства типов оборудования |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная желтоватая жидкость* |
|  | Плотность: | 1,02 (±0,01) г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от +2 до +30( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,00% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Точка помутнения: | < 20( С |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 6,5 – 7,5* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится при температуре более +20( С, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-aquanta( RI не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь (минимум DIN 1.4301 = AISI 304), сталь, алюминий, гальванизированные поверхности |
| Пластмассы | PC, PMMA, PA, PE,PP, PVC |
| Прочие | EPDM, NBR, PTFE |

| Применение: | P3-aquanta( RI используется в секциях ополаскивания машин туннельного типа. Благодаря особым свойствам средство образует пленку на обрабатываемых поверхностях, ускоряющую высыхание. Способствует удалению остатков моющего средства. Допускается перенос воды последнего ополаскивания, содержащей P3-aquanta( RI в секцию мойки. В этом случае P3-aquanta( RI усиливает моющий эффект и предотвращает появление пены. P3-aquanta( RI предназначено для ополаскивания ящиков, поддонов, форм и других пластиковых предметов, особенно в мягкой воде и воде средней жесткости. |
| --- | --- |
| Методика применения: |  |  |
|  | Концентрация: | 0,05 – 0,1% при добавлении в воду последнего ополаскивания |
|  | Температура: | >20˚ С |
|  | Пленка, быстрое высыхание = | дозировка в норме |
|  | Повышенное пенообразование = | высокая концентрация |
|  | Капли на поверхности = | низкая концентрация |
| Важная информация | сточные воды, содержащие моющее средство должны утилизироваться в соответствии с региональными законами |
|  | раствор моющего средства может подаваться на биологические очистные сооружения только после прохождения станции нейтрализации |
|  | при утилизации моющих растворов необходимо обращать повышенное внимание на их токсичность, что особенно важно при использовании дезинфектантов и анаэробных станций обработки сточных вод |
|  | при возникновении вопросов по утилизации обращайтесь к нашей технической службе |
| Определение концентрации: | Концентрацию P3-aquanta( RI возможно определить путем пропорции между израсходованным количеством концентрата и количеством воды, пошедшей на приготовление раствора. |
| P3-система: | Дозировка P3-aquanta( RI может осуществляться пропорционально количеству потока воды, или посредством контроля тактов. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | Маркируется как «раздражающее» (символ «Xi») |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. |