P3-мип( АЛЮ  (P3-mip( ALU)

| Описание: | Жидкое щелочное моющее средство для мойки алюминиевого оборудования в пищевой промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | применим в системе безразборной мойки CIP не повреждает оборудование из мягких металлов эффективен против жировых и белковых загрязнений применим с водой любой жесткости |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,18 -1,23 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,04% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | <10 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 11,9 – 12,5* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 4,6 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения P3-mip( ALU не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь, алюминий, сталь |
| Пластмассы | все наиболее распространенные пластики и уплотнения В силу существования широкого спектра материалов разного типа при необходимости их следует проверять на совместимость. |
| Применение: | P3-mip( ALU используется для внутренней мойки оборудования от органических загрязнений, жиров и протеинов. Входящие в состав P3-mip( ALU специальные ингибиторы обеспечивают возможность его применения для мойки практически всех материалов: железа, стали, алюминия. |
| Методика применения: |  |  |

Емкости, трубопроводы	Концентрация:	1,0 – 3,0 %

Температура:	холодная - + 80 °C

Время обработки:	5 – 20 минут в зависимости от сте  пени загрязнения

Маслотопки	Концентрация::	1,0 – 2,0 %

Температура:	+60 - + 80 °C

Время обработки:	5 - 20 минут

После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества.

| Определение концентрации: |  |
| --- | --- |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор соляной кислоты (HCl) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,19 |
|  | Объем 0,1 N HCl x 0,19 = % (весовые) P3-mip( ALU |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| P3-система: | Дозировка P3-mip( ALU может осуществляться пропорционально потокe воды, посредством контроля тактов или по электропроводности. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы ЭЛАДОС ЕМП (Elados EMP) Для контроля концентрации и разделения фаз в растворе P3-mip( ALU мы рекомендуем применять индуктивные датчики электропроводности P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Для более подробной информации просьба заказывать наши проспекты по описанию P3-систем. |
| Безопасность: | P3-mip® ALU маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит гидроксид натрия. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |