P3-стабилон( ВТ (P3-stabilon( WT)

| Описание: | Жидкая добавка к щелочным растворам в пивоваренной промышленности и в промышленности по производству безалкогольных напитков |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | повышает эффективность моющего раствора препятствует формированию накипи в щелочных растворах пригоден для мытья стеклянных и поликарбонатных бутылок, не содержит фосфатов и поверхностно-активных веществ совместим с водой любой жесткости добавляется непосредственно в концентрированный раствор щелочи |
| Свойства: |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | желтоватая жидкость* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,05 -1,09 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от 0 до +45( С |
|  | Содержание фосфора: | 0,55% |
|  | Содержание азота: | 0,00% |
|  | Температура вспышки: | >100 ( С |
|  | ХПК: | 145 – 165 мг О2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 2,4 – 2,8* (1% раствор, 20о С, деионизированная вода |
|  | Пенообразование: | не пенится |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения совместно с раствором щелочи P3-stabilon(WT не действует на все щелочеустойчивые материалы. Для хранения и дозировки P3-stabilon(WT необходимо применять кислотоустойчивые материалы. |
| Применение: | Р3-stabilon® WT добавляется в щелочные моющие средства, используемые в пивоваренной промышленности и при производстве напитков. Допускается смешивать с концентрированным раствором щелочи. Р3-stabilon® WT не содержит пеногасителей. |
| Методика применения: |  |  |
| Пивоваренная промышленность |
| Варочный цех | Емкости, трубопроводы, пластинчатый охладитель |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | от холодной до горячей |
|  | Время: | 30 - 60 минут |
| Подвалы, танки, цилиндро-конические танки/ танки хранения, ферментации и выдержки, трубопроводы |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | температура подвала |
|  | Время: | 30 - 60 минут |
| Цех розлива | Щелочные ванны бутыломоечной машины |
|  | Концентрация: | 0,1 - 0,2 % (1,0 - 2,5 % NaOH) |
|  | Температура: | 70 - 85о С |
|  | Р3-stabilon® WT пригоден для удаления алюминиевой фольги и этикеток. |
|  | Блок розлива, трубопроводы |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | от холодной до горячей |
|  | Время: | 30 минут |
|  | Мойка ящиков и тары |
|  | Концентрация: | 0,2 % (1,0 - 2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | от холодной до 60о С |
|  | Время: | по спецификациям системы |
|  | Бочки/кеги |
|  | Концентрация: | 0,2 % (1,0 - 2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | 70 - 80о С |
|  | Время: | по спецификациям системы |
|  | Блок розлива, трубопроводы, шланги |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | от холодной до горячей |
|  | Время: | 30 минут |
| Производство безалкогольных напитков |
| Цех фруктовых соков | Центрифуги, пастеризаторы, испарители |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | от холодной до горячей |
|  | Время: | 30 - 60 минут |
| Купажное отделение | Смесительные емкости, смесительные машины, трубопроводы |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | от холодной до горячей |
|  | Время: | 30 - 60 минут |
| Цех розлива | Щелочные ванны бутыломоечной машины |
|  | Концентрация: | 0,1 - 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | 70 - 85о С |
|  | Время: | по спецификациям системы |
|  | Блок розлива, трубопроводы |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | от холодной до горячей |
|  | Время: | 30 минут |
| Пост-Микс | Установка для мойки, ванна с каустиком |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | 70 - 85о С |
|  | Время: | по спецификациям системы |
|  | Блок розлива, трубопроводы |
|  | Концентрация: | 0,2 % (2,0 % NaOH) |
|  | Температура: | от холодной до горячей |
|  | Время: | 30 минут |
| P3-система: | Для дозировки Р3-stabilon® WT непосредственно в ванну или емкость с щелочным раствором мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа Р3-Эладос ЭМП (P3-Elados EMP). Для контроля раствора щелочи мы рекомендуем использовать индуктивные измерители электропроводности типа Р3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Дозировка Р3-stabilon® WT может осуществляться пропорционально подаче насоса концентрата щелочи. Запрашивайте наши брошюры по Системе Р3. |
| Безопасность: | Согласно имеющимся данным, настоящий продукт не является опасным препаратом в смысле, определенном Химическим Законом, или Правилами об Опасных Веществах от 26 августа 1986 года (включая и первую Поправку от 16 декабря 1987 года). При обращении с данным продуктом должны выполняться обычные меры предосторожности. |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. Более того, следует избегать возможного нарушения прав патента. |