# Тримета( ПЛЮС (Тrimeta( PLUS)

| Краткое описание: | Инновационное кислотное моющее средство для однофазной мойки в пивоваренной промышленности |
| --- | --- |
| Преимущества продукта: | эффективное удаление пивного камня высокие моющие свойства против органических загрязнений легко смывается совместимо с нержавеющей сталью и алюминием не пенится |
| Свойства: |  |  |
| Концентрат: | Внешний вид: | жидкость от желтого до коричневого цвета* |
|  | Растворимость: | при 20(С смешивается с водой в любых соотношениях |
|  | Плотность: | 1,42 -1,46 г/см3 (20( С)* |
|  | Хранить при температуре: | от -5 до +40( С |
|  | Содержание фосфора: | 19,0% |
|  | Содержание азота: | 0,10% |
|  | Температура вспышки: | не применяется |
|  | ХПК: | 41 мг O2/г |
| Рабочий раствор: | Значение рН: | 1,6 – 2,0* (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Электропроводность: | 7,6 mS/cm (1% раствор, 20( C, деионизированная вода) |
|  | Пенообразование: | не пенится, можно применять в системе СИП |
|  | * параметры, подлежащие входному контролю |
| Совместимость с материалами: | При указанных способах применения и в концентрированном виде Тримета( PLUS не действует на: |
| Металлы | нержавеющая сталь, алюминий В сравнении с фосфорной кислотой коррозия меди, ее сплавов, а также обычной стали находится в допустимых пределах. |
|  | Необходимо избегать длительного контакта с нержавеющей сталью из-за опасности точечной коррозии. Статичные растворы, высокое содержание хлоридов в используемой воде и высокие температуры способствуют точечной коррозии. Рекомендуем хранение в емкостях с покрытием из кислотоустойчивого пластика. |

| Тест на коррозию Поверхностные потери при использовании Триметы( PLUS, г/м2 в час при 20 °C и жесткости воды 16 °d |
| --- |
| Материал | 1,0 % | 2,0 % |
| Алюминий 99.5 | 0.26 | 0.07 |
| Нержавеющая сталь 1.4301 | 0.08 | 0.08 |
| Сталь 37/2 | 5.35 | 5.00 |
| Медь | 0.62 | 0.46 |

| Пластмассы | PE, PP, PTFE, PVDF, тв. PVC и другие кислотоустойчивые пластмассы |
| --- | --- |
|  | При необходимости применения более высоких концентраций и/или других пластмасс требуется проводить дополнительные испытания на совместимость. |
| Уплотнения | Из-за многообразия применяемых материалов их необходимо проверять на совместимость. |
| Применение: | Тримета( PLUS представляет собой кислотное моющее средство для однофазной мойки оборудования в пивоваренной промышленности. Особенно предназначено для мойки емкостей большого объема (например, BBT и ЦКТ). |
| Отделение брожения, дображивания | Емкости, ЦКТ, трубопроводы |
|  | Предварительное ополаскивание 0,5 – 0,8% раствором щелочи (при наличии сильных загрязнений) |
|  | Концентрация: | 1,5 – 2,0% |
|  | Время воздействия: | 30 – 60 минут |
|  | Температура: | холодная |
|  | Перед началом применения Тримета( PLUS желательно провести генеральную мойку всего оборудования с использованием щелочных хлорсодержащих средств (например, Р3-ансеп( CIP). |
| Отделение фильтрации, BBT | Буферные емкости, BBT, трубопроводы |
|  | Концентрация: | 1,0 – 1,5 % |
|  | Время воздействия: | 15 – 30 минут |
|  | Температура: | холодная |
| Цех розлива | Блок розлива, трубопроводы (только кислотоустойчивые детали) |
|  | Концентрация: | 1,0 – 1,5% |
|  | Время воздействия: | 15 – 30 минут |
|  | Температура: | холодная |
|  | После мойки необходимо тщательно ополоснуть все поверхности водой питьевого качества |
|  | Готовый раствор Тримета( PLUS предназначен для многократного применения. Для лучшего моющего эффекта необходимо поддерживать концентрацию на заданном уровне. |
| Определение концентрации: |  |
| Титрование | Образец: | 20 мл рабочего раствора |
|  | Раствор для титрования: | 0,1 N раствор гидроксида натрия (NaOH) |
|  | Индикатор: | Фенолфталеин |
|  | Фактор титрования: | 0,042 |
|  | Объем 0,1 N NaOH x 0,042 = % Тримета® PLUS |
| Электропроводность | В соответствии с кривой электропроводности |
| Система Р3: | Дозировка препарата Тримета( PLUS может осуществляться пропорционально объему воды и контролируемой проводимости. Мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы типа P3-Эладос ЕМП (P3-Elados EMP), а для контроля концентрации и разделения фаз раствора Тримета( PLUS - индукционные измерители проводимости P3-ЛМИТ 08 (P3-LMIT 08). Спрашивайте наши брошюры о P3-системах. |
| Безопасность: | Тримета( PLUS маркируется как «коррозионное» (символ «С»), содержит фосфорную кислоту |
| Меры оказания первой и последующей медицинской помощи описаны в листке техники безопасности продукта. Пожалуйста, обращайтесь к представителю отдела Гигиены пищевой промышленности для получения информации о специфических методах применения и рекомендуемого нами оборудования. |
| Настоящая информация соответствует нашим текущим знаниям. Указанные данные не имеют перед собой цель официально связать и уверить в определенных свойствах и возможности использования в определенных целях. В дальнейшем, принимая во внимание многие параметры, которые могут воздействовать на применение наших продуктов, потребитель не освобождается от ответственности и обязанности по установлению возможности использования наших продуктов и по соблюдению и принятию соответствующих мер безопасности. |